Міністерство освіти і науки України

ТЕХНОЛОГІЇ

10-11 класи

Програма для профільного навчання учнів

загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

Спеціалізація „МЕТАЛООБРОБКА”

Пояснювальна записка

Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

Профіль „Металообробка” має на меті формування в учнів загальнотрудових, загальновиробничих і спеціальних знань, умінь і навичок діяльності у галузях металообробки та набуття старшокласниками навичок самостійної проектно-технологічної і практичної діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти і підведення випускників до свідомого особистісно-зорієнтованого вибору однієї або кількох професій металообробного виробництва.

Досягнення цієї мети забезпечується змістом профілю „Металообробка”.

Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освіт-ньої галузі „Технологія”, Концепції профільного навчання в старшій школі, базового навчального плану загальноосвітніх навчальних за-кладів, згідно з якими на вивчення профілю відводиться по 6 годин у 10–11 класах на тиждень.

Основними завданнями навчання з даного профілю є:

– виховання і самовиховання в учнів працелюбності, формуван-ня потреби в праці, усвідомленого творчого ставлення до неї, прагнення і вміння постійно вдосконалюватись у своїй допрофесійній діяльності на основі загальнолюдських цінностей;

– формування в учнів політехнічного світогляду та техніко-тех-нологічної, економічної й екологічної компетентності у сфері металообробного виробництва на допрофесійному ріні й спрямування їх щодо майбутньої професійної діяльності, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва, ознайом-лення з інформаційно-виробничими технологіями та різними напря-мами предметно-перетворювальної діяльності;

– розвиток в учнів професійно-важливих якостей особистості, загальних (інтелектуальних, психофізіологічних, творчих. фізичних та ін.) і спеціальних (техніко-технологічних) здібностей та комплексу особистих якостей, потрібних людини як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

– створення умов для забезпечення активного, мобільного, свідомого, особистісно-орієнтованого професійного самовизначення та трудового становлення особистості з урахуванням власних бажань, можливостей та потреб суспільства в кадрах;

– виховання активної життєвої позиції, самостійності, професійної адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативного і твор-чо включатися в систему ринкових відносин, підприємницьку діяль-ність;

– формування культури особистості у всіх її проявах (культури праці, економічної, екологічної, гігієнічної, естетичної, побутової), відповідальності за результати власної діяльності;

– забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до профілю з метало-обробного виробництва;

– створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання і розвитку особистості.

Структурно програма з профілю „Металообробка” складається зі „Вступу” та ряду розділів, вивчення яких забезпечує наступність і послідовність допрофесійної підготовки учнів зі слюсарної, токарної і фрезерної справи. Назви розділів і тем та кількість годин на їх вивчення наведені у тематичному плані з профілю. Ряд розділів і тем спрямовані на формування в учнів загальнотрудових і загальновиробничих знань і вмінь з металообробки, що стосуються машинобудівних матеріалів, машинознавства, основ взаємозамінності, допусків і технічних вимірювань, технічної документації, основ економіки й організації виробництва, стандартизації і контролю якості продукції, науково-технічного прогресу і перспектив розвитку металообробки. Вивчення тем з технології обробки металів забезпечує спеціальну підготовку учнів зі слюсарної, токарної і фрезерної справи. Розділ з основ технічної творчості спрямований на залучення учнів до творчої, раціоналізаторської діяльності, змістом якої може бути вдосконалення інструментів, пристроїв, обладнання робочого місця, технологічних процесів, планування роботи, конструювання пристроїв та інструментів, що поліпшують якість і продуктивність праці, сприяють виготовленню конкурентоспроможної продукції у формі реальних проектів в умовах ринкових відносин. З цією метою учням пропонується розв’язувати творчі завдання (тех-нічні, технологічні тощо) з використанням різноманітних методів їх вирішення. Учні також залучаються до виконання творчих проектів, які вони розробляють і виготовляють на заняттях у кожному класі за рахунок резерву часу, що передбачено програмою. Це сприяє розвитку їх проектно-технологічної діяльності, первинну підготовку з якої вони отримали у 5–9 класах.

На основі тематичного плану вчитель розробляє календарно-тематичний план, у якому конкретизується обсяг навчального матеріалу та час на його вивчення. При цьому необхідно враховувати, що приблизно 25% навчального часу відводиться на теоретичне навчання і 75% – на виконання лабораторно-практичних і практичних робіт. Теоретичне і практичне навчання проводиться одночасно з деяким випередженням теоретичного матеріалу. Під час виконання практичних робіт особливу увагу необхідно приділяти оволодінню учнями технологічними операціями і прийомами слюсарних, токарних і фрезерних робіт з опорою на загальновиробничі знання і вміння. Особливу увагу необхідно звертати на знання і точне дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчаючи їх лише безпечним прийомам роботи та озна-йомлюючи із заходами попередження травматизму.

Профільне навчання у значній мірі сприяє професійному самовизначенню учнів. Тому, як на теоретичних так і на практичних заняттях, учнів постійно ознайомлюють з різними професіями і спеціальностями металообробного виробництва з використанням різноманітних форм і методів, формуючи у них стійкі професійні інтере-си й нахили. Вчитель також має систематично проводити попередню профорієнтаційну діагностику, спостерігаючи за учнями та проводячи з ними бесіди, опитування, експрес-тестування, допомагаючи тим самим класному керівнику і шкільному психологу у вивченні особистості школяра та складанні психологічної характеристик на нього.

Вивчення профілю „Металообробка” може відбуватися у загаль-ноосвітніх навчальних закладах при наявності відповідної матеріаль-но-технічної бази у профільних класах, групах чи за індивідуальним планом у профільних школах інтернатного типу, навчально-вихов-них комплексах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах чи на базі професійно-технічних навчальних закладів. Вчителі профіль-ного навчання повинні постійно пам’ятати, що ефективність окремих занять і вивчення профілю в цілому забезпечується високим рівнем підготовки до кожного уроку, систематичною роботою з навчально-методичною і періодичною літературою. Велике значення при цьому має постійний, систематичний контроль за виконанням учнями вимог, які до них висуваються.

Оцінювання якості профільної підготовки здійснюється у 2-х аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який виявляєть-ся у процесі біжучого усного та тематичного чи підсумкового письмо-вого (тестового) опитування та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання лабораторно-практичних і практичних робіт. Тому критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з профілю носять комплекс-ний характер і включають:

– рівень передбачених програмою теоретичних знань та умінь застосовувати їх в практичній роботі;

– уміння користуватися різними видами конструкторсько-тех-нологічної документації та іншими джерелами інформації;

– дотримання технічних вимог при виконанні практичних робіт (якість виробу);

– уміння організовувати робоче місце і підтримувати на ньому порядок в процесі роботи;

– уміння користуватися контрольно-вимірювальними інструментами при виготовленні виробів (точність виготовлення виробу);

– рівень сформованості загальновиробничих і спеціальних вмінь та навичок виконання слюсарних, токарних і фрезерних операцій;

– дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог і норм пожежної безпеки;

– дотримання норм часу на виготовлення виробу;

– рівень самостійності й творчості у процесі планування, організації та виконання роботи, здійснення самоконтролю.

На уроках у майстернях здійснюється проектно-технологічна підготовка учнів. Розвивається їх творче мислення. Формуються знан-ня і уміння з обробки конструкційних матеріалів. Проводиться озна-йомлення з основами сучасного виробництва. А також здійснюється трудове виховання у процесі формування таких якостей особистості як ініціативність, відповідальність, дисциплінованість, самооцінка, са-моконтроль, дбайливе ставлення до громадської та особистої власності та ін.

Виробами, які проектуються і виготовляються можуть бути при-строї, моделі або будь-які вироби, що будуть використані чи реалізовані.

Підготовка учнями проекту передбачає відпрацювання ними від-повідних етапів і стадій виконання проекту. Виконання проекту скла-дається із таких етапів: організаційно-підготовчого; конструкторського; технологічного; заключного.

Організаційно-підготовчий етап охоплює такі стадії виконання проекту: формування завдання (пошук проблеми, усвідомлення проб-лемної сфери); дизайн-аналіз (аналіз аналогів, вироблення ідей та варіантів); аналіз виробу (формування параметрів і граничних вимог, вибір оптимального варіанту, прогнозування результатів).

Конструкторський етап – розробка початкових ідей (генерування ідей, складання їх замальовок, рисунків, ескізів); оцінка ідей для вибору найбільш досконалої (оцінка ідей за розробленими критеріями, вибір найбільш вдалої за найбільшою кількістю позитивних якостей); детальне відпрацювання кращої ідеї (розробка детального ескізу, робочого креслення або опису виробу); вибір матеріалів, інструментів та обладнання; складання технологічної карти (ви-бирається технологія обробки виробу); визначення затрат часу; організація робочого місця; економічне обґрунтування вартості виробу; визначення безпечних умов праці.

Технологічний етап – виготовлення виробу (виконання технологічних операцій, дотримання технології, самоконтроль своєї діяльності, трудова дисципліна, культура праці); контроль розмірів виробу; його випробування.

Заключний етап – усунення виявлених недоліків; розробка товарного знаку виробу; оформлення проекту; самооцінка; захист проекту.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

| № з/п | Розділи, теми | К-сть год | Приміт-ка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10-й клас |
|  | Вступ. |  | 3 |
| 0.1. | Загальні відомості про машинобудівне підпри-ємство та працю слюсаря. | 1 |  |
| 0.2. | Основи гігієни праці, особистої гігієни і вироб-ничої санітарії слюсаря. | 1 |  |
| 0.3. | Безпека праці та пожежна безпека при виконанні слюсарних робіт. | 1 |  |
| Розділ 1. Машинобудівні матеріали. метали та сплави. |  | 11 |
| 1.1. | Метали та сплави. Чорні метали і сплави. | 3 |  |
| 1.2. | Кольорові метали і сплави. | 3 |  |
| 1.3. | Тверді сплави, абразивні матеріали та нові види машинобудівних матеріалів. | 4 |  |
| 1.4. | Способи покращення властивостей металів. | 1 |  |
| Розділ 2. Допуски і технічні вимірювання. |  | 11 |
| 2.1. | Поняття про взаємозамінність деталей. | 2 |  |
| 2.2. | Види розмірів в машинобудуванні. | 4 |  |
| 2.3. | Допуски та посадки. | 1 |  |
| 2.4. | Контрольно-вимірювальний інструмент. | 4 |  |
| Розділ 3. Технологія ручної обробки металів. |  | 102 |
| 3.1. | Технологічний процес ручної обробки металів. | 2 |  |
| 3.2. | Площинне та лінійне розмічання. | 5 |  |
| 3.3. | Рубання. | 5 |  |
| 3.4. | Випрямлення та рихтування. | 5 |  |
| 3.5. | Гнуття. | 5 |  |
| 3.6. | Основи теорії різання при ручній обробці та свердлінні металів.. | 5 |  |
| 3.7. | Різання. | 10 |  |
| 3.8. | Обпилювання. | 12 |  |
| 3.9. | Свердління. | 6 |  |
| 3.9.1 | Верстати свердлильної групи. | 3 |  |
| 3.9.2 | Керування універсальним вертикально-сверд-лильним верстатом та його налагоджування. | 3 |  |
| 3.10 | Зенкерування, зенкування та розвертання. | 5 |  |
| 3.11 | Нарізування різьби. | 6 |  |
| 3.12 | Клепання. | 5 |  |
| 313 | Просторова розмітка. | 5 |  |
| 3.14 | Розпилювання і припасовування. | 5 |  |
| 3.15 | Шабрування. | 5 |  |
| 3.16 | Притирання і доведення. | 5 |  |
| 3.17 | Лудіння. Паяння. Склеювання. | 5 |  |
| Розділ 4. Електрифікований інструмент з металообробки. |  | 8 |
| 4.1. | Інструмент для свердління | 2 |  |
| 4.2. | Інструмент для різання металу. | 2 |  |
| 4.3. | Інструмент для шліфування | 2 |  |
| 4.4. | Інструмент для клепання. | 2 |  |
| Розділ 5. МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ. ТОКАРНА ОБРОБКА. |  | 127 |
| 5.1. | Технологічний процес токарної обробки металів. | 3 |  |
| 5.2. | Основи теорії різання при токарній обробці. | 2 |  |
| 5.3. | Верстати токарної групи. | 5 |  |
| 5.4. | Керування токарним верстатом та його налагоджування. | 5 |  |
| 5.5 | Технологія обробки циліндричних поверхонь. | 16 |  |
| Всього | 168 |  |
| Резерв часу | 42 |  |
| Разом | 210 |  |
| 11 клас |
| 5.6 | Технологія обробки циліндричних отворів. | 16 |  |
| 5.7 | Технологія обробки конічних поверхонь. | 20 |  |
| 5.8 | Технологія обробки нарізних поверхонь. | 25 |  |
| 5.9 | Технологія обробки фасонних поверхонь. | 20 |  |
| 5.10 | Технологія оздоблення поверхонь виробів. | 15 |  |
| Розділ 6. МЕТАЛООБРОБНІ ВЕРСТАТИ ФРЕЗЕРНОЇ ГРУПИ. |  | 21 |
| 6.1 | Технологічний процес фрезерної обробки ме-талів. | 3 |  |
| 6.2 | Основні відомості про фрезерну обробку. | 3 |  |
| 6.3 | Основи теорії різання при фрезеруванні. | 3 |  |
| 6.4 | Ділильні головки. | 6 |  |
| 6.5 | Верстати фрезерної групи. | 6 |  |
| Розділ 7. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ НА ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТАХ. |  | 45 |
| 7.1 | Фрезерування плоских поверхонь. | 10 |  |
| 7.2 | Фрезерування пазів, канавок і уступів. | 10 |  |
| 7.3 | Фрезерування фасонних поверхонь. | 10 |  |
| 7.4 | Фрезерування багатогранників. | 15 |  |
| Розділ 8. Стандартизація, контроль якості продукції. | 5 |  |
| 8.1 | Стандартизація. | 1 |  |
| 8.2 | Контроль якості виробничої продукції. | 1 |  |
| 8.3 | Управління якістю продукції. | 3 |  |
| Розділ 9. Науково–технічний прогрес і перспективи розвитку металообробки. |  | 4 |
| 9.1 | Машинобудівна промисловість і науково-тех-нічний прогрес. | 1 |  |
| 9.2 | Автоматизовані системи управління виробницт-вом. | 1 |  |
| 9.3 | Автоматизація на основі промислових роботів. | 1 |  |
| 9.4 | Автоматизація на основі роторних ліній. | 1 |  |
| Всього | 166 |  |
| Резерв часу | 44 |  |
| Разом | 210 |  |

| № з/п | Зміст навчального матеріалу | К-сть год. | Державні вимоги до рівня профільної підготовки учнів | Примітки (дата проведення занять) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Вступ. | 3 |  |  |
|  | Тема 0.1. Загальні відомості про маши-нобудівне підприєм-ство та працю слюсаря. Завдання профільно-го навчання. Вимоги сучасного виробницт-ва до підготовки ро-бітничих кадрів. Зна-чення машинобудівної промисловості для розвитку економіки України. Загальна струк-тура машинобудівно-го підприємства, його продукція. Основні поняття про наукову організацію праці (НОП) та ерго-номіку. Суть і завдан-ня організації слюсар-них робіт. Фактори, які діють на організм слю-саря: виробничі, пси-хофізіологічні, санітарно-гігієнічні, ан-тро-пометричні, еко-логічні, естетичні. Раціональна органі-зація робочого місця слюсаря, його оснащення та обслуговування. Правила поведінки в слюсарному цеху. Загальні відомості про професію слюса-ря та її спеціально-сті. | 1 | Відтворює поняття НОП, ергономіка; розуміє завдання профіль-ного навчання; значення машинобудівної промисловості для економіки України; загальну структуру машинобудівного підприємства; дає характеристику раціональної організації робочого місця слюсаря; професії слюсаря та її спеціальності. |  |
|  | Тема 0.2. Основи гі-гієни праці, особистої гігієни і вироб-ничої санітарії слю-саря. Відомості про санітарію, гігієну праці, особисту гігієну. Роль гігієни праці та промислової санітарії в сучасному житті людини. Нормативно-правові та за-конодавчі акти про працю. Санітарні ви-моги до виробничих приміщень та робочих місць слюсаря. Характеристика санітарно-гігієнічних умов праці слюсаря. Заходи, які знижують забруднення слюсарного цеху шкідливими речови-нами. Виробничий травматизм та шляхи його попередження в слюсарному цеху. Перша допомога при виникненні нещасних випадків в слюсарному цеху. | 1 | Відтворює поняття гігієни праці, особистої гігієни, виробничої санітарії, виробничого травматизму; розуміє роль гігієни праці та промислової санітарії в житті людини; володіє знаннями з санітарно-гігієнічних умов праці, з попередження виробничого травматизму; характеризує засоби захисту від виробничих шкідливостей та виробничого травматизму. |  |
|  | Тема 0.3. Безпека праці та пожежна безпека при виконанні слюсарних робіт. Вимоги безпеки пра-ці в слюсарному це-ху. Основні правила та інструкції з безпеки праці, електробезпеки, їх виконання та дотримання. Причини пожеж, за-ходи запобігання їх виникненню. Протипожежна безпека та правила безпечної роботи в слюсарній майстерні. Пра-вила користування первинними засобами пожежегасіння. | 1 | Розуміє вимоги безпеки праці в слюсарному цеху; причини виникнення пожеж; дотримується основних правил безпеки праці та протипожежної безпеки слюсарної майстерні. |  |
|  | Розділ 1. Маши-нобудівні ма-теріали. мета-ли та сплави. | 11 |  |  |
|  | Тема 1.1. Метали та сплави. Чорні ме-тали і сплави. Метали, їх класифіка-ція. Механічні, фізи-ко-хімічні й технологічні властивості металів, як основних машинобудівних ма-теріалів. Сплави за-ліза з вуглецем: сталі й чавуни. Відомості про виготовлення чорних металів та сплавів. Класифіка- ція сталей та чавунів, їх маркірування. Сфе-ра застосування сталей та чавунів. Уявлення про виробництво тонколистового і листового металу, профільного прокату та заготовок (відливок, поковок, штамповок) з чорних металів. Відомо-сті про професії та умови праці ливарни-ків, металургів, які ви-готовляють чорні ме-тали, сплави, сортовий прокат та заготовки. Лабораторно-прак-тичні роботи. Визначення властивостей металів та сплавів. Визначення видів ме-талу (чорна та біла жерсть, алюміній, мідь, латунь). Визначення видів ме-талів за кольором. Ознайомлення з будовою, хімічним складом та властивостями сталей та чавунів. Вивчення профілів сортового прокату зі сталей та чавунів. | 3 | Розрізняє види металів і сплавів, їх основні властивості; вміє визначати види металів; розуміє класифікацію ме-талів, технологію виробництва чорних металів та чавунів; суть понять твер-дість, гнучкість, пружність знає де можна зна-йти числові дані для кож-ного металу; використовує знання з будови та виробництва чорних металів при вибо-рі їх в залежності від при-значення виробу. |  |
|  | Тема 1.2. Кольоро-ві метали і сплави. Кольорові метали та їх сплави. Відомості про виготовлення кольорових металів та сплавів. Класифікація кольорових ме-талів, сплавів, їх мар-кірування. Область застосування кольо-рових металів. Уявлення про виробництво тонколистового і листового металу, профільного прокату та заготовок (відливок, поковок, штамповок) з кольорових металів. Відомості про професії та працю робітників, які працюють на виробництві кольорових металів, їх сплавів, сортового прокату та заготовок. Лабораторно-прак-тичні роботи. Вивчення будови, вла-стивостей та сорта-менту кольорових металів. Ознайомлення з будо-вою, хімічним складом та властивостями кольорових металів. Вивчення профілів сортового прокату з кольорових металів. | 3 | Розрізняє види кольорових металів і сплавів, та їх основні властивості; виявляє розуміння процесів виробництва кольоро-вих металів, їх класифіка-ції та області застосування; володіє відомостями про професії та працю робітників, які працюють на виробництві кольорових металів; користується відомостя-ми про сортамент кольорових металів при їх виборі. |  |
|  | Тема 1.3. Тверді сплави, абразивні матеріали та нові види машинобудів-них матеріалів. Тверді сплави. Відо-мості про способи виготовлення твердих сплавів та нових видів машинобудівних матеріалів. Класифікація твердих сплавів та нових ви-дів конструкційних матеріалів, їх маркірування. Сфера застосування твердих сплавів. Уявлення про новітні способи виробництва твердих сплавів. Абразивні матеріали. Відомості про способи виготов-лення абразивних матеріалів та область їх застосування в ме-талообробній галузі. Відомості про професії та працю робітників, які працюють на виробництві нових конструкційних матеріалів. Лабораторно-прак-тичні роботи. Вивчення будови, вла-стивостей та сортаменту твердих сплавів. Ознайомлення з будовою, хімічним складом та властивостями твердих сплавів. Ознайомлення з видами та прийомами обробки нових видів конструкційних матеріалів. | 4 | Розрізняє тверді сплави, абразивні матеріали від інших видів машинобудівних матеріалів; виявляє знання про способи виготовлення твердих сплавів, абразивних матеріалів та нових видів машинобудівних матеріа-лів, галузь їх застосування; володіє класифікацією та маркуванням твердих сплавів, абразивних мате-ріалів та нових видів кон-струкційних матеріалів; знає будову, хімічний склад та властивості твер-дих сплавів, абразивів; їх види, прийоми обробки та області застосування в металообробній галузі. |  |
|  | Тема 1.4. Способи покращення властивостей металів. Термічна, хімічна і хіміко-термічна обробка металів їх суть. Види термічної, хімічної та хіміко-тер-мічної обробки сталей (цементація, азо-тування, ціанування тощо) їх призначення. Поняття про нові способи покращення властивостей машинобудівних матеріалів. Ознайомлення з умовами та знаряддями праці терміста. Лабораторно-прак-тичні роботи. Вивчення способів термічної, хімічної та хіміко-термічної обробки сталей. Ознайомлення з видами та технологією проведення термічної обробки сталей. Визначення режимів термічної обробки сталей різних марок. Ознайомлення з видами та технологією проведення хімічної та хіміко-термічної обробки сталей. | 1 | Розрізняє види термічної, хімічної та хіміко-терміч-ної обробки металів; розуміє зміни, які проходять в структурі металів під час термічної, хімічної чи хіміко-термічної їх обробки; вміє вибирати види, технологію та режими термічної, хімічної та хіміко-термічної обробки металів в залежності від умов роботи деталі; користується технологіч-ною послідовністю проведення термічної, хімічної та хіміко-термічної обробки металів. |  |
|  | Розділ 2. Допуски і технічні ви-мірювання. | 11 |  |  |
|  | Тема 2.1. Поняття про взаємозамінність деталей. Поняття про взаємозамінність деталей. Система отвору і си-стема валу. Принци-пи стандартизації, нормалізації та уніфікації в машинобу- дуванні та їх вплив на якість виробів. Ознайомлення з про-фесією контролера з якості виробництва. | 2 | Відтворює суть понять взаємозамінність деталей, принципи стандартизації, нормалізації та уніфікації у машинобудуванні; розуміє поняття взаємозамінності, систему отвору і валу, наводить при-клади використання да-них понять в машинобудуванні. |  |
|  | Тема 2.2. Види роз-мірів в машинобу-дуванні. Вільні та спряжені розміри. Номінальні та дійсні розміри. Граничні відхилення (верхнє і нижнє), їх графічні зображення. Поняття про поле допуску, правила визначення розмірів за числовим значен- ням поля допуску. Ознайомлення з умо-вами та знаряддями праці за професіями інженера, інженера-конструктора та мет-ролога. Лабораторно-прак-тичні роботи. Вивчення способів позначення розмірів на кресленнях. Ознайомлення з пра-вилами графічного зображення розмірів на кресленнях порядку їх читання. Вивчення способів графічної інтерпретації граничних відхилень, та поля допуску. | 4 | Розрізняє види розмірів в машинобудуванні, понят-тя граничних відхилень; розуміє суть процесу вимірювання в машинобуду-ванні; використовує знання про види розмірів в машинобудуванні при виготовлен-ні виробів; користується графічними зображеннями розмірів на кресленнях; вміє графічно інтерпрету-вати поле допуску; визна-чати номінальні та дійсні розміри за величиною поля допуску. |  |
|  | Тема 2.3. Допуски та посадки. Поняття про точність обробки та квалітети. Система допусків та посадок. Види посадок (нерухомі, рухомі, перехідні). Технічне розуміння натягу та зазору. Спо-соби графічного по-значення допусків і посадок на кресленнях. Поняття про шорсткість обробки поверхні. Класи та розряди шорсткості. Способи позначення шорсткості на кресленнях. Відомості про знаряддя та умо-ви праці контролера якості виробів. Лабораторно-прак-тичні роботи. Вивчення способів по-значення посадок та шорсткості на кресленнях. Ознайомлення з пра-вилами графічного зображення допусків, посадок та шорсткості на кресленнях. Ознайомлення з послідовністю визначення посадок, шорсткості обробки поверхні за позначен-ням на кресленні. | 1 | Розпізнає види посадок, способи їх графічного позначення, шорсткість поверхні, способи її графічного позначення; розуміє поняття натягу і зазору, шорсткість оброб-ки поверхні; вміє визначати величину посадок, клас шорсткості за позначенням на кресленні. |  |
|  | Тема 2.4. Контроль-но-вимірювальний інструмент. Види контрольно-ви-мірювального інст-рументу, його призначення і область застосування. Штангенциркулі, глибиноміри та нутроміри з точністю вимірювання 0,1 та 0,05 мм. Мікрометри, мікрометричні нутроміри та глибиноміри. Без-шкальний контроль- но-вимірювальний інструмент. Гладкі, різьбові, розсувні, прохідні і непрохідні калібри. Пробки. Шаблони і лекала. Інструменти для кон-тролю й вимірювання кутів (кутоміри, кутники, кутові пластини, шаблони). Ознайомлення з умо-вами та знаряддями праці за професією метролога. Лабораторно-прак-тичні роботи. Вимірювання та контроль деталей контрольно-вимірю-вальним інструмен-том. Ознайомлення з будовою, правилами контролю та вимірю-вання розмірів деталей за допомогою шкального інструменту. Ознайомлення з будовою, правилами контролю розмірів деталей за допомогою безшкального контрольного інстру-менту. | 4 | Розрізняє види контроль-но-вимірювального інструменту, область його застосування; розуміє призначення та область застосування контрольно-вимірюваль-них інструментів різних видів; використовує контрольно-вимірювальний інст-румент при проектуванні та вимірюванні розмірів виробів на практиці. |  |
|  | Розділ 3. Техно-логія ручної обробки мета-лів. | 102 |  |  |
|  | Тема 3.1. Технологічний процес ручної обробки металів. Зміст технологічного процесу ручної обробки металів та його основні елемен-ти. Планування технологічного процесу. Установочні бази. Технологічна, опера-ційна та маршрутна картки слюсарної об-робки виробів з металів, їх призначення, структура, вимоги до оформлення. Послідовність складання технологічної картки слюсарної об-робки виробів. Підбір операцій, інстру-менту, способів і послідовності виконання операцій при виготовленні виробу з використанням руч-них слюсарних операцій. Продовження ознайомлення з умо-вами та знаряддями праці слюсаря. Лабораторно-прак-тична робота. Розробка технології ви-готовлення виробу з використанням операцій ручної обробки металів. | 2 | Називає основні елементи технологічного процесу; обґрунтовує суть операції виготовлення виробу; розробляє технологічний процес ручної обробки металів, технологічні картки на виготовлення деталей з використанням ручних слюсарних опера-цій; визначає послідовність підбору операцій, інстру-мент, обладнання при розробці технологічних карт. |  |
|  | Тема 3.2. Площинне та лінійне розмі-чання. Розмітка площинна. Призначення площинної та лінійної розмітки, інструмен-ти і пристрої, що за-стосовуються для розмічання. Підготовка до розмічання. Припуски на обробку. Пристрої для площин-ного розмічання. Нанесення розмічаль-них рисок. Відшуку- вання центрів кіл. Роз-мічання кутів та ук-лонів. Накернення розмічальних ліній. Розмічальні молотки. Способи розмічання: за шаблоном, за зразком, за місцем, олівцем, точне розмічання. Дефекти, способи їх усунення і запобіган-ня виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці. Практична робота. Технологія розмічан-ня заготовок за шаб-лоном. | 5 | Називає інструменти для площинного та лінійного розмічання; пояснює послідовність розмічання заготовок за кресленням та шаблоном; виконує розмічання заготовок з листового і штабового металу; вибирає прийоми розмічання листового металу та сортового прокату; дотримується правил безпечної роботи під час розмічання заготовок. |  |
|  | Тема 3.3. Рубання. Рубання металу. При-значення і застосування. Інструменти для ру-бання. Загострення інструмента та перевірка кута загострення. Слюсарні мо-лотки. Процес рубання. Положення корпуса і ніг. Тримання інструменту. Удари молотком. Ви-бір маси молотка. Прийоми рубання металу в лещатах і на плиті. Вирубуван-ня заготовок з листо- вого металу. Рубання листового і штабового металу, широких поверхонь, криволінійних мастильних канавок і пазів, кольорових металів. Дефекти, способи їх усунення і запобігання виникненню. Організація робочого місця і ви-моги безпеки праці. Практична робота. Технологія вирубування отворів в листовому та штабовому металі відповідно до розмітки. | 5 | Називає інструменти для рубання листового металу; обґрунтовує вибір кута загострення інструменту; пояснює послідовність рубання листового металу; виконує рубання листового металу та штабового металу; вибирає прийоми рубання листового металу та штабового металу; дотримується правил безпечної роботи під час рубання заготовок. |  |
|  | Тема 3.4. Випрямлення та рихтуван-ня. Випрямлення та рих-тування. Пристосування та інструменти для випрямлення та рихтування. Випрям-лення штабового ме-талу, прутка, листового металу, короткого пруткового ма-теріалу, валів. Рихту-вання загартованих деталей. Випрямлен-ня наклепом. Обладнання для випрямлен-ня. Особливості випрямлення (рихтування) зварних швів. Дефекти, способи їх усунення і запобіган-ня виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпе-ки праці. Практична робота. Випрямлення та рих-тування заготовок з листового та штабового металу. | 5 | Називає інструменти та пристосування для випрямлення та рихтування металу; обґрунтовує послідовність випрямлення та рихтування листового, штабового та пруткового металу; пояснює послідовність випрямлення та рихтування загартованих заготовок; виконує випрямлення та рихтування листового та штабового металу; дотримується правил безпечної роботи під час випрямлення та рихтування заготовок. |  |
|  | Тема 3.5 Гнуття. Гнуття металу. Напруження у заготовці при згинанні. Інст-рументи, обладнання та пристосування для гнуття. Припуски на згинання. Згинан-ня листового і штабового металу. Згинання хомутка і втул-ки. Гнуття і розваль-цювання труб. Механізація згинальних робіт. Дефекти, способи їх усунення і за-побігання виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці. Практична робота. Технологія згинання заготовок з листового і штабового металу. | 5 | Називає інструменти та пристосування для гнуття листового , штабового та пруткового матеріалу; визначає необхідні припуски при згинанні листового, штабового та пруткового металу пояснює послідовність гнуття та розвальцювання труб; виконує гнуття листового та штабового металу; дотримується правил безпечної роботи під час гнуття заготовок. |  |
|  | Тема 3.6. Основи теорії різання при ручній обробці та свердлінні металів. Суть процесу різання металу. Види різання. Поняття про пластич-ну деформацію в процесі різання металу. Деформація зрізаного шару. Види струж-ки. Фактори, що визначають швидкість рі-зання при свердлінні. Вибір раціональних режимів різання при свердлінні. Визначення подачі, швидкості різання при свердлінні. Визначення режимів обробки. Припуски на обробку при сверд-лінні отворів. Лабораторно-прак-тична робота. Визначення раціональних режимів обробки при свердлінні. | 5 | Називає основні поняття процесу різання при сверд-лінні; характеризує процес різання; розраховує режими різан-ня при свердлінні; обґрунтовує вибір режимів різання при свердлін-ні; наводить приклади впли-ву режимів різання на якість продукції. |  |
|  | Тема 3.7. Різання. Загальні відомості про різання. Різання ручними ножицями. Їх класифікація та прийоми роботи ни-ми. Ручні малогабаритні силові ножиці. Важільні та махові ножиці. Ножиці з по-хилими ножами. Рі-зання ножівкою. При- значення і застосуван-ня. Будова ручної слюсарної ножівки. Елементи зуба ножівкового полотна. Розведення зубів но-жівкового полотна. Підготовка до роботи. Прийоми вико-нання різання. Різан-ня ножівкою круглого, квадратного, штабового та листового металу. Різання труб ножівкою та труборізом. Механізоване різання. Особ-ливі види різання. Дефекти, способи їх усунення і запобіган-ня виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці. Практична робота 1. Технологія різання листового металу важільними ножицями. Практична робота 2. Технологія різання слюсарною ножівкою штабового металу. | 10 | Називає інструменти та пристосування для різання листового , штабового та пруткового металу; характеризує процес різання листового, штабо-вого, пруткового металу та труб; пояснює послідовність рі-зання листового, штабового, пруткового металу та труб; виконує різання листового, штабового, пруткового металу та труб; дотримується правил безпечної роботи під час різання заготовок. |  |
|  | Тема 3.8. Обпилювання. Обпилювання. Призначення і застосування. Види насічок напилків. Класифіка-ція напилків. Засто- сування надфілів, рашпілів та машинних напилків. Рукоятки напилків. До- гляд за напилком та їх вибір. Підготовка до обпилювання. Прийоми обпилювання. Положення рук, корпуса и ніг під час обпилювання. Контроль обпиляної поверхні. Види обпилювання. Механізація обпилювальних робіт. Дефекти, способи їх усунення і запобігання виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці. Практична робота. Технологія обпилювання криволінійних поверхонь, пазів і отворів. | 12 | Називає інструменти для об-пилювання листового, штабо-вого та пруткового металу; розпізнає види насічок напилків; характеризує процес об-пилювання листового, штабового, пруткового металу; пояснює послідовність обпилювання листового, штабового, пруткового металу; виконує обпилювання плоских, вгнутих та лекальних поверхонь; дотримується правил безпечної роботи під час обпилювання заготовок. |  |
|  | Тема 3.9. Свердління. Свердління. Розсверд-лювання. Інструмент для свердління, його будова та геометрич-ні параметри. Кут загострення свердла. Загострення спіраль-них свердел. Ручне та механічне свердління. Використання тріскачки та ручного дриля. Свердлильні верстати. Встановлення та закріплення деталей для свердління. Кондуктори. Універсальні складальні пристрої. Свердління за кондуктором та шаблоном. Кріплення свер-дел. Режими свердління. Свердління отворів: за розміткою, глухих отворів на задану глибину, неповних отворів, наскрізного отвору в кутнику, у площинах розміщених під кутом, на циліндрич-них поверхнях, у по-рожнистих деталях, отворів з уступами, точних отворів, невеликих діаметрів, великих діаметрів, кільцеве свердління, у листовому металі, глибоких отворів. Особливості свердління важкооброб-люваних сплавів. Дефекти, способи їх усунення і запобіган-ня виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці. Практична робота. Технологія свердлін-ня наскрізних і глухих отворів. | 6 | Називає інструменти та пристосування для сверд-ління листового , штабового та пруткового металу; характеризує процес свердління листового, штабового, пруткового металу та труб; пояснює послідовність свердління наскрізних і глухих отворів; виконує свердління листового, штабового, пруткового металу та труб; дотримується правил безпечної роботи під час свердління заготовок. |  |
|  | Тема 3.9.1. Верстати свердлильної групи. Різновиди і класифікація верстатів сверд-лильної групи. Сучас-ні свердлильні верстати і роботи, що на них виконуються. Універсальні вертикально-свердлильні верстати і роботи, що на них виконуються. Призначення й будо-ва основних складаль-них одиниць універсального вертикально-свердлильного верстата 2Н125Л. Принцип роботи основних складальних одиниць і деталей універсального вертикально-сверд-лильного верстата 2Н125Л. Прийоми керування свердлильним верстатом та його налагоджування. Ознайомлення з професією свердлувальника та її спеціальностями. Лабораторно прак-тична робота. Вивчення будови універсального вертикально-свердлиль-ного верстата типу 2Н125Л. | 3 | Пояснює будову універсального вертикально-свердлильного верстата 2Н125Л; називає технологічні при-строї для верстата; розпізнає види верстатів свердлильної групи; дотримується правил безпечної роботи на верстаті; називає правила догляду за верстатом. |  |
|  | Тема 3.9.2. Керуван-ня універсальним вертикально-сверд-лильним верстатом та його налагоджування. Керування універсаль-ним вертикально-свердлильним верстатом 2Н125Л: пуск і зупинка електродви-гуна, зміна швидкості обертання шпиндельного вала. Установлення інстру-менту у шпиндельний вал та патрон, перевірка установлення інструменту. Налагоджування вер-стата на задані частоту обертання шпинделя і подачу; установлення рукоя-ток коробки швидкостей. Застосування контрольно-вимірюваль-них інструментів. Технічне обслуговування верстата і ро- бочого місця. Інст-руктаж щодо змісту занять, організації робочого місця та безпеки праці. Продовження озна-йомлення з професією свердлувальника та її спеціальностями. Практична робота 1. Налагодження верстата на задані режими різання. Практична робота 2. Вправи на свердління отворів. | 3 | Розпізнає свердла, зенкери, зенківки, розвертки; обґрунтовує послідовність встановлення та ін-струменту у шпиндельний вал; виконує свердління, зенкування, зенкерування та розвертання глухих і наскрізних отворів; налагоджує верстат на задані режими різання. дотримується правил безпечної роботи на верстаті. |  |
|  | Тема 3.10. Зенкеру-вання, зенкування та розвертання. Зенкерування. Призначення і застосування. Види зенкерів. Їх будова та геометричні параметри. Прийоми зенкерування. Дефекти, способи їх усунення і запобігання виникненню. Організація робочого місця і ви-моги безпеки праці Зенкування. Призна-чення і застосування. Види зенківок. Їх будова та геометрич-ні параметри. Прийоми зенкування. Дефекти, способи їх усунення і запобіган- ня виникненню. Орга-нізація робочого місця і вимоги безпеки. Розвертання. Призначення і застосування. Види розверток. Їх будова та гео-метричні параметри. Прийоми розвертан-ня. Ручне розвертан-ня. Обробка конічних поверхонь. Машинне розвертання. Дефекти, способи їх усунення і запобіган-ня виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки. Ознайомлення зі знаряддями та умо-вами праці за професією свердлуваль-ника. Практична робота. Технологія виготовлення виробів, які містять операції зен-керування, зенкуван-ня та розвертання. | 5 | Називає інструменти та пристосування для зенке-рування, зенкування та розвертання отворів; характеризує процес зен-керування, зенкування та розвертання отворів; пояснює послідовність зенкерування, зенкування та розвертання отворів; виконує зенкерування, зенкування та розвертання отворів; дотримується правил безпечної роботи під час зенкерування, зенкування та розвертання отворів заготовок. |  |
|  | Тема 3.11. Нарізування різьби. Поняття про різьбу. Утворення гвинтової лінії. Основні елемен-ті профілі різьби. Типи різьб та їх позначення. Інструмент для нарізування різь- би та його види. На-різування внутріш-ньої різьби. Види мітчиків. Вибір розмірів воротка. Прийоми нарізування внутрішньої різьби. Правила нарізування різьби мітчиком. Нарізування зовніш-ньої різьби. Види плашок. Процес нарізування різьби плашкою. Прогресивні способи нарізування і законтрювання різьби. Нарізування різьби на трубах. Механізація нарізування різьб. Способи видалення зламаних мітчиків. Дефекти, способи їх усунення і запобіган-ня виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці. Практична робота 1. Технологія нарізування зовнішньої лі-вої і правої різьби на болтах і шпильках. Практична робота 2. Технологія нарізуван-ня різьби в наскріз-них і глухих отворах. | 6 | Називає інструменти для нарізання різьби; пояснює послідовність нарізання різі мітчиком і плашкою; обґрунтовує підбір діаме-тра стержня і свердла; виконує нарізання різі в глухих і наскрізних отворах; дотримується правил безпечної роботи під час нарізання різі. |  |
|  | Тема 3.12. Клепання. Клепання. Призначен-ня і застосування клепання. Міцні й міцнощільні шви. Стандартні елементи клепаних з’єднань. Заклепки, форми головок, допустимі відхилення діаметра стержня, діаметри отворів під заклепки для точного і грубого складання. Вибір матеріалів і форми заклепок залежно від матеріалу з’єднуваних деталей і характеру з’єднання. Схема розміщен-ня заклепок у міцних і міцнощільних швах. Визначення довжини заклепки залежно від товщини з’єдну-ваних деталей і типу з’єднання, формуван-ня замикаючої голов-ки ударами і тиском у холодному і нагрітому станах. Перева-ги і вади різних способів формування головки. З’єднання трубчасти-ми заклепками, роз-вальцювання замикаючих головок. Об-робка отворів. Руч- ній механізовані ін-струменти та обладнання для виконання заклепкових з’єднань. Висвердлювання де-фектних заклепок. Карбування клепаного з’єднання. Випробування на міцність і щільність. З’єднання розвальцюванням і відборту-ванням. Інструменти і пристрої, що застосовуються при цьому. Дефекти в клепаних і вальцьованих з’єднаннях, заходи запо-бігання їх виникненню. Організація ро-бочого місця і вимо-ги безпеки праці. Практична робота. Технологія з’єднан-ня заготовок з листового металу заклепками. | 5 | Називає інструменти для клепання; пояснює послідовність з’єднання заготовок заклепковим швом; обґрунтовує вибір довжи-ни заклепки; виконує клепання заготовок з листового і штабового металу; дотримується правил безпечної роботи під час клепання заготовок. |  |
|  | Тема 3.12. Просторова розмітка. Розмітка просторова. Призначення просторової розмітки, ін-струменти і пристрої, що застосовуються для розмічання. Розмічання осьових ліній і центрів пусто-тілих деталей. Вибір установочних і розмічальних баз. Пере-рахунок розмірів за-лежно від прийнятої розмічальної бази. Послідовність і правила виконання просторової розмітки без перекантовки і з перекантовкою деталі, а також на розмічальних ящиках. Правила виконання точкової розмітки. Загальні відомості про застосування ко-ординаторно-розмі-чальних машин, шаб-лонів і кондукторів у розмічанні партії де-талей. Поняття про безрозмічальну обробку великих партій однакових деталей. Значення поетапного і комплексного контролю розмічання. Дефекти, способи їх усунення і запобігання виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці. Практична робота. Технологія розмічан-ня об’ємних заготовок за кресленням. | 5 | Називає інструменти та пристосування для просторової розмітки; характеризує процес про-сторової розмітки заготовок; пояснює вибір установоч-них і розмічальних баз; виконує розмічання без перекантовки та з перекантовкою; дотримується правил безпечної роботи під час просторового розмічання заготовок. |  |
|  | Тема 3.14. Розпилю-вання і припасовування. Розпилювання і припасовування. Суть операцій і види робіт (інструменти і пристрої, обробка і припасовування пройм, пазів, отворів із плоскими і криволінійними поверхнями). Розчленування об- робки за ділянками; застосування спеціальних шаблонів-кон-дукторів та обпилювальних рамок. Призначення базових по-верхонь. Припасовування складного контуру за спряжуваною деталлю (або фальшдеталлю). Обробка із застосуванням надфілів і шаберів, напилків, що обертаються, ци-ліндричних і профільних шліфувальних кругів. Дефекти, їх причини і заходи запобігання. Організація робочо-го місця і вимоги безпеки праці. Практична робота. Технологія розпилю-вання та припасуван-ня складного контуру. | 5 | Називає інструменти та пристосування для розпи-лювання та припасування; характеризує процес роз-пилювання та припасу-вання; пояснює послідовність розпилювання з використанням шаблонів-кондук-торів та обпилювальних рамок; виконує припасування складного контуру за спряженою деталлю; дотримується правил безпечної роботи під час розпилювання та припасування деталей. |  |
|  | Тема 3.15. Шабрування. Шабрування спряжених поверхонь. Перевірка точності розміщення спряжених поверхонь. Шаб-рування криволіній-них поверхонь. Основні напрямки заміни ручної праці в шабруванні. Відомості про застосування в шабруванні шліфування, вібронакочування, тонкого фрезерування. Види і причини дефектів під час шабрування, способи їх виправлення, запобігання їх виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці. Практична робота. Технологія шабрування криволінійних та спряжених повер-хонь. | 5 | Називає інструменти та пристосування для шаб- рування; характеризує процес шабрування вели-ких плит; пояснює застосування в шабруванні шліфування; виконує шабрування криволінійних поверхонь; дотримується правил безпечної роботи під час шабрування. |  |
|  | Тема 3.16. Притирання і доведення. Притирання і доведен-ня. Процес притирання, точність і геометричність, що досягаються при цьому, показники точності. Шліфуваль-ні матеріали, що застосовуються для притирання. Інструменти, плити для при-тирання. Вибір притирів залежно від ви-ду виробів, що притираються, і характе-ру обробки. Мастила, що використовуються під час притирання. Теплові явища, що виникають під час притиран-ня, та їх вплив на точність обробки; нейтралізація шкідливих наслідків. Види притирання (за допомогою притирів, притирання деталей одна до одної). Особливості притирання конічних по-верхонь. Доведення деталей: призначення, сутність, точність, підготовка, порядок і послідовність. Контроль якості доведення. Дефекти, їх причини, способи виправлення і запобігання їх виникнен-ню. Організація робочого місця, вимоги безпеки праці. Практична робота. Технологія притирання та доведення заготовок які працю-ють в парі. | 5 | Називає інструменти та пристосування для притирання і доведення; характеризує точність і геометричність що досягається при притиранні і доведенні; пояснює вплив теплових явищ на точність обробки; виконує притирання і доведення заготовок; дотримується правил безпечної роботи під час притирання і доведення. |  |
|  | Тема 3.17. Лудіння. Паяння. Склеювання. Лудіння. Призначення і застосування. Матеріали і пристрої для лудіння. Технологія виконання лудіння зануренням і розтиранням Дефекти під час лудіння і заходи запобігання їх виникненню. Організація робочого місця. Вимоги безпеки пращ. Паяння. Призначення і застосування. Вили паяння м’яки- ми і твердими припоями. Підготовка поверхні до паяння. Матеріали, інструменти, обладнання і пристрої, що застосовуються для паяння. Дефекти, що ви-никають піл час паяння, заходи запобігання їх виникненню. Організація робочого місця. Вимо-ги безпеки праці Склеювання. Призна-чення і застосування Підготовка поверхні до склеювання. При- строї для створення тиску. Клеї, що застосовуються. Прийоми склеювання. Переваги і вади з’єднань, одержаних за допомогою склеювання. Зачищення після склеювання. Способи контролю з’єднань. Дефекти під час склеювання де-талей і заходи запо-бігання їх виникнен-ню. Організація ро-бочого місця. Вимо-ги безпеки праці. Відомості про знаряддя та умови праці паяльщика та інших спеціальностей цієї професії. Практична робота. Технологія виготовлення виробів, які містять операції паяння лудіння, склею-вання. | 5 | Називає інструменти та пристосування для лудін-ня, паяння та склеювання; характеризує процес паяння великих заготовок; пояснює послідовність виконання лудіння, паяння та склеювання; виконує лудіння паяння та склеювання деталей; дотримується правил безпечної роботи під час лудіння, паяння та склею-вання заготовок. |  |
|  | Розділ 4. Електри-фікований ін-струмент з ме-талообробки. | 8 |  |  |
|  | Тема 4.1. Інструмент для свердління. Електрифіковані зна-ряддя праці. Їх пере-ваги над ручними. Ручні свердлильні електричні машини легкого, середнього та важкого типу. Принцип дії. Прямі і кутові електричні дрилі. Будова електродрилі. Прийоми роботи ними. Паспорт свердлильної машини. Ремонт та обслуговування. Дефекти, способи їх усунення і запобігання виникненню. Органі-зація робочого місця і вимоги безпеки праці. Лабораторно-прак-тична робота. Вивчення будови і прин-ципу роботи свердлильних машин. | 2 | Називає електрифіковані знаряддя праці; наводить приклади електричного приводу машин; пояснює будову електрич-ної ручної свердлильної машини. здійснює керування сверд-лильною машиною; дотримується правил безпечної роботи при свердлінні електрифікованим інструментом. |  |
|  | Тема. 4.2. Інструмент для різання металу. Ручні електричні но-жиці. Будова електроножиць. Принцип дії. Прийоми роботи ними. Паспорт електроножиць. Регулювання зазору між ножами. Ремонт та обслуговування. Дефекти, способи їх усунення і запобіган-ня виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпе-ки праці. Ручні пневматичні ножиці. Будова елек-троножиць. Принцип дії. Прийоми роботи ними. Паспорт пнев-поножиць. Регулювання зазору між но-жами. Ремонт та об-слуговування. Дефекти, способи їх усунення і запобіган-ня виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці. Ручна пневматична ножівка. Будова інструменту. Принцип дії. Прийоми роботи ними. Паспорт інст-рументу. Види фрез. Ремонт та обслуговування. Дефекти, способи їх усунення і запобіган-ня виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці. Лабораторно-прак-тична робота. Вивчення будови і принципу роботи інструменту для різання металу. | 2 | Розпізнає відмінність між електро- і пневмомашинами; обґрунтовує необхідність дотримання зазору між ріжучими кромками елек-тро- і пневпоножиць; пояснює будову електрич-них та пневматичних інструментів для різання металу. здійснює керування електро- та пневмоінструментом; дотримується правил безпечної роботи при рі-занні металу. |  |
|  | Тема 4.3. Інструмент для шліфування. Ручні шліфувальні машини. Будова шліфмашини. Прин-цип дії. Прийоми ро-боти ними. Паспорт шліфмашини. Ремонт та обслуговування. Дефекти, способи їх усунення і запобіган-ня виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці. Лабораторно-прак-тична робота. Вивчення будови і прин-ципу роботи шліфувальних машин. | 2 | Пояснює будову електричних інструментів для шліфування металу. здійснює керування елек- тро-шліфувальним інст-рументом; дотримується правил без-печної роботи при різанні металу. |  |
|  | Тема 4.4. Інструмент для клепання. Ручні клепальні машини. Будова пневматичного клепального молотка. Прин-цип дії. Прийоми ро-боти ними. Паспорт інструменту. Ремонт та обслуговування. Дефекти, способи їх усунення і запобіган-ня виникненню. Організація робочого місця і вимоги безпе-ки праці. Лабораторно-прак-тична робота. Вивчення будови і прин-ципу роботи механіч-них інструментів для клепання. | 2 | Пояснює будову електричних та пневматичних інструментів для клепання; здійснює керування електро- та пневмоінструментом; дотримується правил безпечної роботи при рі-занні металу. |  |
|  | Розділ 5. МЕТАЛО-РІЗАЛЬНІ ВЕРСТА-ТИ. ТОКАРНА ОБРОБКА. | 127 |  |  |
|  | Тема 5.1. Технологічний процес токарної обробки ме-талів. Зміст технологічного процесу токарної об-робки металів та його основні елементи. Вихідні дані для скла-дання технологічного процесу. Установочні бази. Призначення і зміст операційних і технологіч-них карт. Структура і послідовність складання технологічних і операційних карт токарної обробки де-талей. Послідовність оброб-ки деталей на металорізальних верстатах. Вибір способу й послідовності оброб-ки окремих поверхонь; вибір інструментів. Лабораторно-прак-тична робота. Розробка технології ви-готовлення валу (гла-денького та з уступами) і втулки (наскрізної та глухої). | 3 | Називає основні елементи технологічного процесу; характеризує технологіч-ний процес токарної обробки металів; обґрунтовує послідовність виготовлення деталей на верстатах токарного типу; розробляє технологічні карти на виготовлення де-талей. |  |
|  | Тема 5.2. Основи теорії різання при токарній обробці. Основні поняття про-цесу різання при то-карній обробці. Головний і допоміжний рух різання, режими різання при токарній обробці. Утворення стружки і явища, які виникають при цьому. Види стружки. Теплові явища при різанні металів. Зно-шування ріжучих інструментів. Вплив мастильно-охоло-джуючої рідини на процес різання. Жор-сткість і вібрація си-стеми верстат-при-стрій-інструмент-де-таль. Основні фактори, які впливають на силу різання при то-карній обробці. Лабораторно-прак-тична робота. Визначення режимів рі-зання (за завданням вчителя). | 2 | Називає основні поняття процесу різання при токарній обробці; характеризує процес рі-зання та основні фактори, які впливають на силу різання; розраховує режими різан-ня при токарній обробці; обґрунтовує вибір режимів різання при токарній обробці; наводить приклади впли-ву режимів різання на якість продукції. |  |
|  | Тема 5.3. Верстати токарної групи. Призначення і різновиди верстатів токар-ної групи. Сучасні токарно-револьверні верстати і роботи, що на них виконуються. Карусельні верстати і роботи, що на них виконуються. Токарні верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК), їх призначен-ня, класифікація і застосування. Переваги верстатів з ЧПК та їх конструктивні особливості. Поняття про обробні цен-три (багатооперацій-ні верстати). Ознайомлення з будовою токарного верстата 16К20. Призначення й будова основних складальних одиниць то-карно-гвинторізно-го верстата. Робота основних складальних одиниць і деталей токарно-гвинто-різного верстата. Прийоми керування токарним верстатом та його налагоджування. Догляд за токарним верстатом. Правила безпечної ро-боти на токарно-гвин-торізному верстаті. Лабораторно-прак-тична робота. Ви- вчення будови токар-но-гвинторізного верстата типу 16К20. | 5 | Пояснює будову токарно-гвинторізного верстата; називає технологічні пристрої для верстата; розпізнає види верстатів токарної групи; дотримується правил безпечної роботи на верстаті; називає правила догляду за верстатом. |  |
|  | Тема 5.4. Керування токарним верстатом та його налаго-джування. Керування токарним верстатом: пуск і зупинка електродвигу-на, вмикання і вими-кання привода голов-ного руху і приводів подач. Установлення деталей у самоцентрованому патроні: установлення патрона на шпинделі, установлення заготовок у патроні, вивіряння установлення заготовок, остаточне. Установлення в цен-трах деталей з центро-вими отворами: уста-новлення центрів у шпинделі передньої бабки та пінолі задньої бабки, установлення повідкового патрона, переміщен-ня задньої бабки по станині, закріплення і розкріплення задньої бабки, перевірка правильності уста-новлення центрів, закріплення хомути- ка на заготовці, уста-новлення заготовки в центрах, пуск і зу-пинка верстата, знімання деталі, повідкового патрона, цен-трів. Установлення різців у різцетримачі: уста-новлення прохідних різців, попереднє закріплення і перевірка установлення різців відносно лінії центрів, остаточне закріплення різців. Керування супортом, установлення заготовок у центрах, установлення і закріплення різців у різцетримачі; рівномірне переміщення верхніх полозків; одночасне переміщення верхніх і поперечних полозків, регулювання зазорів напрямних супорта, поворот верхньої ча-стини супорта на за-даний кут та її закріплення. Налагоджування вер-стата на задані часто-ту обертання шпин-деля і подачу; установлення рукояток коробки швидкостей за таблицею, установлення заданих значень поздовжніх і поперечних подач. Застосування контрольно-вимірюваль-них інструментів: вимірювання деталей за допомогою мірної лінійки, крон-циркуля, нутроміра і штангенциркуля з точністю вимірюван-ня 0,1 мм (повторення). Установлення різців на задану глибину різання. Технічне обслуговування верстата і робочого місця. Практична робота. Налагодження верстата на задані режими різання. Встанов-лення різців. Пробні вправи. | 5 | Розпізнає токарні різці, кути різця; обґрунтовує вибір токарних різців; налагоджує верстат на задані режими різання; дотримується правил безпечної роботи. |  |
|  | Тема 5.5. Технологія обробки цилінд-ричних поверхонь. Типові деталі цилінд-ричної форми та їх застосування. Мето- ди контролю діамет-ра і довжини деталі. Типові методи оброб-ки зовнішніх цилінд-ричних і торцевих поверхонь. Способи встановлення і закріплення заготовок у трикулачковому патроні. Будова трикулачкового патрона. Способи встанов-лення заготовок у центрах. Повідкові пристрої. Технологічні вимоги до цен-трових отворів. Прохідні та підрізні різці, їх геометричні параметри та способи заточування рі- зальної частини. Спо-соби встановлення різців. Припуски на обробку. Режими рі-зання під час обробки циліндричних поверхонь для матеріалів, що застосовуються найчастіше. Напрями руху різця і відведення стружки. Режими різання під час попередньої та завершальної обробок торців. Ме- тоди контролю площини торцевої по-верхні. Прорізні й відрізні різці, їх форма і гео-метричні параметри. Способи відрізування прямим і відігнутим різцями. Припус-ки на відрізування. Режими різання під час виточування ка-навок і відрізування. Методи вимірювання і контролю. Високопродуктивні методи обробки зов-нішніх циліндричних і торцевих поверхонь, відрізування. Контрольно-вимірю-вальні інструменти і методи перевірки якості. Основні види дефек-тів, заходи їх попередження. Правила безпеки під час обробки циліндричних поверхонь і відрізування. Лабораторно-прак-тична робота. Вивчення будови і гео-метрії токарних різців. Практична робота. Розробка технології і виготовлення деталей типу “вал гладкий” і “вал ступінчатий”. | 16 | Обґрунтовує методи обробки зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь; називає способи встановлення заготовок у центрах; пояснює способи встанов-лення різців; налагоджує верстат на задані режими різання; виконує обточування циліндричних поверхонь, точіння канавок, підрізання, відрізання та вимірювання розмірів; дотримується правил безпечної роботи на верстаті. |  |
|  | Тема 5.6. Технологія обробки цилінд-ричних отворів. Методи обробки от-ворів; свердління, розсвердлювання, зенкування, розвірчування і розточування. Інструменти для свердління та обробки отворів: свердла, розвертки, зенкери, розточні різці; геометричні параметри їх різальної частини, особли-вості заточування, способи встановлен-ня і закріплення. Способи обробки на-скрізних і глухих от-ворів різного діаметра; режими різання. Способи одержання центрових отворів, різальний інструмент. Способи перевірки якості. Контрольно-вимірювальний інст-румент. Основні види дефек-тів, заходи запобіган-ня їх виникненню. Вимоги безпеки під час обробки циліндричних отворів. Практична робота. Розробка технології і виготовлення дета- лей типу “втулка глад-ка” і “втулка ступін-чата”. | 16 | Називає способи обробки отворів на токарно-гвин-торізних верстатах; обгрунтовує послідовність обробки отворів; виконує обробку циліндричних отворів; дотримується правил безпечної роботи під час обробки циліндричних отворів. |  |
|  | Тема 5.7. Технологія обробки конічних поверхонь. Способи обробки зовнішніх конічних поверхонь широким різцем, поворотом верхньої частини су-порта, поперечним зміщенням корпуса задньої бабки. Послі-довність робіт під час налагоджування верстата для обробки конічних поверхонь. Точність розташування вершини і рі-зальної кромки різця та геометричні пара-метри обробленого конуса. Рекомендова-ні режими різання під час обробки конічних поверхонь. Способи обробки внутрішніх конічних поверхонь. Контрольно-вимірювальний інст-румент, методи вимі-рювання і контролю конічних поверхонь. Дефекти під час обробки конічних поверхонь, заходи запобігання їх виникненню. Правила безпечної праці. Практична робота. Розробка технології і виготовлення деталей, що мають коніч-ні поверхні. | 20 | Називає способи обробки конічних поверхонь; здійснює налагодження верстата для обробки конічних поверхонь; виконує обточування конічних поверхонь; дотримується правил безпечної роботи на верстаті; обґрунтовує послідовність обробки конічних поверхонь. |  |
|  | Тема 5.8. Технологія обробки нарізних поверхонь. Механічні способи нарізання різі. Класифікація інструментів для нарізання різі на токарно-гвинто-різному верстаті. Конструкція і геометричні параметри токарних різців для нарізання різьби. Способи нарізування кріпильної різі мітчиками і плашка-ми на токарно-гвин-торізному-верстаті. Технологічне оснащення для установлення і кріплення нарізних інструментів. Режими нарізання різі. Змащування та охолодження. Способи накатування різі та інструменти для цього. Способи і засоби кон-тролю різі. Контроль-но-вимірювальні ін- струменти; методи вимірювання та контролю нарізних поверхонь. Основні види дефектів під час нарізування й накатування кріпильної різі. Правила безпечної праці. Практична робота. Розробка технології і виготовлення деталей, які мають різьбові поверхні на токарно-гвинторіз-них верстатах. | 25 | Наводить приклади способів нарізання різі; називає інструменти для нарізання різі на токарно-гвинторізному верстаті; обґрунтовує способи накатування різі; пояснює способи і засоби контролю різі; виконує нарізання різі на токарно-гвинторізному верстаті; дотримується правил безпечної роботи. |  |
|  | Тема 5.9. Технологія обробки фасонних поверхонь. Способи обробки фа-сонних поверхонь на токарних верстатах. Налагоджування верстата для обробки фасонних поверхонь профільним (фасонним) різцем. Види налагоджуван-ня верстата на визна-чений режим різання. Класифікація і будо-ва різців для точіння фасонних поверхонь. Способи і засоби контролю фасонних поверхонь під час обробки. Основні види дефек-тів, заходи запобігання їх виникненню. Правила безпечної праці. Практична робота. Розробка технології і виготовлення деталей, що мають фасонні поверхні способом комбінування двох подач. | 20 | Називає способи обробки фасонних поверхонь на токарно-гвинторізному верстаті; обґрунтовує вибір режимів різання для обробки фасонних поверхонь; розпізнає токарні різці для обробки фасонних поверхонь; виконує обточування і засоби контролю фасонних поверхонь; дотримується правил безпечної роботи. |  |
|  | Тема 5.10. Технологія оздоблення поверхонь виробів. Вимоги до якості по-верхонь важливих де-талей. Загальні відо-мості про фінішну (оздоблювальну) обробку, її призначення. Шліфування на токарних верстатах, ін-струмент, оснащення і режими обробки. Полірування абразивними та алмазни-ми стрічками і пастами. Основні дефекти під час фінішної обробки поверхонь. Способи накатування рельєфного узору на циліндричній по-верхні: припуски, інструмент, що застосовується, режими різання. Правила безпечної праці. Практична робота. Розробка технології і оздоблення виробів, виготовлених на токарних верстатах. | 15 | Розпізнає види оздоблен-ня виробів; наводить приклади особ- ливостей технологічних процесів оздоблення; виконує прийоми оздоблення поверхонь виробів з металу; користується пристосуваннями для виконання оздоблення; дотримується правил безпечної роботи. |  |
|  | Розділ 6. МЕТАЛО-ОБРОБНІ ВЕРСТА-ТИ ФРЕЗЕРНОЇ ГРУПИ. | 21 |  |  |
|  | Тема 6.1. Технологічний процес фрезерної обробки металів. Зміст технологічного процесу та його основні елементи. Поняття про види заготовок деталей машин. Вихідні дані для скла-дання технологічного процесу. Установочні бази. Призначення і зміст операційних карт і техно-логічних карт фрезерної обробки деталей відповідно до Єдиної системи технічної документації (ЄСТД). Структура і послідовність складання операційних та технологічних карт. Послідовність фрезерної обробки пло-щин, канавок, пазів, багатогранників. Вибір способу і послідовності обробки окремих поверхонь. Лабораторно-прак-тична робота. Розробка технологічної карти на виготовлен- ня деталей на фрезерному верстаті. | 3 | Називає основні поняття фрезерної обробки металів; характеризує технологіч-ний процес фрезерування; обґрунтовує послідовність фрезерування площин, канавок, пазів; розробляє технологічні карти на виготовлення деталей, які містять операції фрезерування. |  |
|  | Тема 6.2. Основні відомості про фрезерну обробку. Елементарні поняття про суть обробки металів різанням. Фреза як багатолезовий інструмент, її елементи. Фрези з гострозаточеними затилованими зубами. Верстати, інструмен-ти і пристрої, що ви-користовуються піл час фрезерування. Попереднє й остаточ-не фрезерування. Припуск на обробку. Поняття про організацію й обслуговування робочого місця. Лабораторно-прак-тична робота № 1. Вивчення будови фрезерного верстата. Лабораторно-прак-тична робота № 2. Встановлення фрези у верстаті. | 3 | Називає види фрез та при-строїв; характеризує види фрезерування; обґрунтовує вибір фрез при фрезеруванні; закріплює фрези у верстаті. |  |
|  | Тема 6.3. Основи теорії різання при фрезеруванні. Особливості фрезерування. Види фрезе-рування: тангенціаль-не і радіальне. Режими різання при фрезеруванні. Стійкість інструменту. Правила вибору ре-жимів різання при фрезеруванні. Рухи, необхідні для здійснення процесу різання. Рух заготовки та ін-струментів при фрезеруванні. Зустрічне та попутне фрезерування. Фізико-хіміч-ні явища під час фре-зерування. Лабораторно-прак-тична робота. Розрахунок режимів рі-зання (за завданням вчителя). | 3 | Обґрунтовує вибір режи-мів різання у правильній послідовності при фрезе- руванні; називає основні поняття процесу різання при фрезеруванні; характеризує процес рі-зання та основні фактори, які впливають на силу різання при фрезеруванні; обґрунтовує вибір режимів різання при фрезеруванні; розраховує режими різан-ня при фрезеруванні; наводить приклади впливу режимів різання на якість поверхні, яка фрезерується. |  |
|  | Тема 6.4. Ділильні головки. Види ділильних голо-вок, їх призначення. Ділильні пристрої безпосереднього та простого ділення. Універсальні ділиль-ні головки. Розрахун-ки, пов’язані з нала-годжуванням на просте і диференцій- не ділення. Вправи в розрахунках. Прилад-дя до ділильних го-ловок. Лабораторно-прак-тична робота. Озна-йомлення з будовою і принципом роботи ділильної головки. Проведення необхід-них розрахунків. | 6 | Називає види ділильних головок; характеризує ділильні пристрої; пояснює будову і принцип дії ділильних головок; виконує необхідні розрахунки. |  |
|  | Тема 6.5. Верстати фрезерної групи. Класифікація фрезер-них верстатів. Механізми, що застосовуються у верстатах для зміни частоти обертання валів. Призначення й будо-ва консольно-фре-зерного верстата, його складальних одиниць і механізмів. Правила змащування і технічного обслуговування верстата. Вертикально-фрезер-ні та горизонтально-фрезерні верстати, їх призначення і бу-дова. Будова і принцип ро-боти горизонтально-фрезерного верстата типу 6Н82Г і верти- кально-фрезерного верстату типу 6Н12ПБ. Призначення й будова основних складальних одиниць фрезерних верстатів. Робота основних складальних одиниць і деталей фрезерних верстатів. Прийоми керування фрезерними верстатами та їх налагоджування. Догляд за фрезерним верстатом. Правила безпечної роботи на фрезерних верстатах. Лабораторно-прак-тична робота. Вивчення будови і прин-ципу дії горизонталь-но- фрезерного верстата типу 6Н82Г і вертикально-фрезер-ного верстату типу 6Н12ПБ. | 6 | Характеризує призначен-ня і принцип роботи фрезерного верстата; розпізнає складові частини фрезерного верстата; здійснює підготовку верстата до роботи; виконує вправи на керування верстатом. |  |
|  | Розділ 7. ТЕХНО-ЛОГІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ НА ФРЕ-ЗЕРНИХ ВЕРСТА-ТАХ. | 45 |  |  |
|  | Тема 7.1. Фрезерування плоских поверхонь. Види площин. Вимоги до обробки площин. Способи фрезерування горизонтальних, вертикальних і похилих площин у різному спряженні. Фрези, що застосовуються для обробки плоских поверхонь: циліндричні, торцеві, кутові та інші, їх кон-струкції, призначен-ня й умови, що визначають раціональне застосування. За-стосування упорів. Умови, що впливають на подачу і швид-кість різання під час фрезерування плоских поверхонь. Технологічне оснащення для установлення і закріплення заготовок лід час обробки площин. Контрольно-вимірю-вальні інструменти, методи вимірювання і контролю. Види дефектів, їх причини і заходи за-побігання виникненню. Вимоги безпечної праці під час фрезе- рування площин. Практична робота. Технологія фрезерування деталей, що мають плоскі по- верхні. | 10 | Називає способи фрезерування плоских поверхонь; характеризує можливі помилки при фрезеруванні плоских поверхонь; виконує прийоми установлення фрез і заготовок; дотримується правил безпечної роботи на фрезерному верстаті; виконує фрезерування плоских поверхонь. |  |
|  | Тема 7.2. Фрезерування пазів, канавок і уступів. Відрізування металу. Види пазів, канавок і уступів; їх будова, призначення та умови, що визначають раціональне застосування. Режими різання за умови відрізування металу. Пристосування для установлення та за-кріплення деталей для обробки пазів, канавок і відрізання. Контрольно-вимі-рювальний інструмент, методи вимірювання і контролю. Види дефектів, їх причини і заходи по-передження. Вимоги безпечної праці під час фрезерування пазів, канавок і під час відрізування. Практична робота № 1. Технологія фре-зерування наскрізних прямокутних па-зів дисковими фрезами. Практична робота № 2. Технологія від-різування заготовок відрізними фрезами. | 10 | Називає види пазів, канавок і уступів; характеризує режими рі-зання; обґрунтовує види дефектів, їх причини і заходи; дотримується правил безпечної роботи; виконує фрезерування па-зів і відрізування заготовок. |  |
|  | Тема 7.3. Фрезерування фасонних поверхонь. Види фасонних поверхонь. Вимоги до їх обробки. Способи фрезеруван-ня фасонних поверхонь: фасонними фрезами, наборами фрез, комбінуванням двох подач, із застосуванням круглого стола, із застосуванням копіюваль-них пристроїв. Фрези для фрезерування фасонних поверхонь. Переваги і вади фасонних фрез. Будова, призначення та умови раціонального застосування різних фасонних фрез. Умо-ви, що впливають на вибір подачі та швид- кість різання під час фрезерування фасон-ними фрезами. Технологічне оснащення під час фрезерування фасонних поверхонь: круглий стіл, копіювальні пристрої, їх застосування. Кріплення одночасно кількох деталей у пакет. Точ-ність обробки, що досягається при цьому. Вимірювання і перевірка профілю під час фрезерування фасонних поверхонь. Види і причини дефектів, засоби запобігання їх виникнен-ню. Правила безпеч-ної праці під час фрезерування фасон-них поверхонь. Практична робота. Технологія фрезерування деталей, що мають фасонні по-верхні. | 10 | Називає види фасонних поверхонь; обґрунтовує способи фре-зерування фасонних поверхонь; виконує фрезерування фа-сонних поверхонь; дотримується правил безпечної роботи. |  |
|  | Тема 7.4. Фрезерування багатогранників. Види багатогранників. Способи фрезерування багатогран- ників. Технологічне оснащення, що засто-совується для фрезерування багатогранників. Методи вимірювання і контрольно-ви-мірювальні інструменти, що викори-стовуються у фрезеруванні багатогранників. Види і причини дефектів, засоби запобігання їх виник-ненню. Правила безпечної праці під час фрезерування багатогранників. Практична робота № 1. Технологія фре-зерування квадрата кінцевою фрезою. Практична робота № 2. Технологія фре-зерування шестигранника циліндрич-ною фрезою. | 15 | Називає види багатогран-ників; обґрунтовує способи фрезе-рування багатогранників; дотримується правил безпечної роботи; виконує фрезерування квадрата і шестигранника. |  |
|  | Розділ 8. Стандар-тизація, кон-троль якості продукції. | 5 |  |  |
|  | Тема 8.1.Стандар-тизація. Визначення стандар-тизації. Завдання та об’єкти стандартизації. Рівні стандар-тизації: міжнародний, національний, галузевий. Категорії стандартів та їх характеристика. Визначення та призначення стандарту. Категорії стандартів: державні, галузеві стандарти підприємств. Позначення галузевих стандартів. | 1 | Відтворює визначення поняття стандартизації; категорії стандартів; розуміє стандартизацію як необхідну умову виробничої діяльності; Визначає галузі застосування стандартів; володіє знаннями з позначень галузевих стан-дартів; користується рівнями стандартизації та позначеннями стандартів у виробничій діяльності. |  |
|  | Тема 8.2. Контроль якості виробничої продукції. Поняття про якість продукції. Показники якості та їх визначення. Номенклатура показників якості продукції. Властивості та рівні якості. Якісні та кількісні властивості продукції. Якіс-ні та кількісні озна- ки властивостей про-дукції. Одиничні й кількісні показники якості продукції, їх види і ознаки. Основні методи контролю якості. | 1 | Розуміє поняття якості продукції; відтворює визначення показників якості; розрізняє властивості та рівні якості; економічні показники якості продук-ції; виявляє знання про номен-клатуру показників якості продукції; користуєть-ся ознаками властивостей продукції у своїй діяльно- сті; методами контролю якості продукції. |  |
|  | Тема 8.3. Управлін-ня якістю продукції. Поняття про управління якістю продук-ції. Технічний контроль в системі управ-ління якістю продук-ції. Визначення технічного контролю. Класифікація видів технічного контролю за різними ознаками. Об’єкти технічного контролю на виробництві. Відділ технічного контролю на підприємстві, його призначення та функції. Відділ управ-ління якістю продук-ції на підприємстві та його призначення. Лабораторно-прак-тична робота. Визначення якості влас-ної продукції. | 3 | Відтворює та називає об’єкти технічного контролю на виробництві; розуміє необхідність технічного контролю в системі управління якістю; виявляє знання з видів технічного контролю; застосовує технічний контроль у виробничій діяльності; визначає якість продукції за різними ознаками. |  |
|  | Розділ 9. Науко-во–технічний прогрес і перс-пективи роз-витку метало-обробки. | 4 |  |  |
|  | Тема 9.1. Машинобудівна промисло- вість і науково-тех-нічний прогрес. Роль науково-техніч-ного прогресу в ма-шинобудівній промисловості. Наукові відкриття як основа якісних змін у металообробці. Скорочен-ня терміну між науковим відкриттям та його впровадженням у виробництво. Науково – технічний прогрес та його вплив на навколишнє середовище. Наслідки НТП у ви-робничій діяльності людини. Невідповід-ність спрямувань НТП прагненням людини. Переорієнтація новітніх техно-логій на замкнені цикли виробництва. | 1 | Розуміє завдання науко- во – технічного прогресу; наслідки НТП у виробни-чій діяльності людини; обґрунтовує невідповідність спрямувань НТП прагненням людини; усвідомлює умови випереджального розвитку науки стосовно промисловості; уміє наводити приклади спрямувань виробничих технологій на споживання природних ресурсів та переорієнтацію новітніх технологій на замкнені цикли виробництва. |  |
|  | Тема 9.2. Автоматизовані системи управління виробництвом. Види систем управління. Галузеві авто-матичні системи. Склад і технічні еле-менти галузевих си-стем. Автоматизова-ні системи управлін- ня виробництвом, їх види і призначення. Роль і функції люди-ни в автоматизованих системах управління виробництвом. Роль автоматизації та механізації маши-нобудівного виробництва. Автоматизовані лінії – основа комплексної автома-тизації цехів, заводів. Використання новітніх матеріалів для виготовлення ріжучих інструментів. | 1 | Виявляє знання з автоматизації та механізації ма-шинобудівного виробниц-тва; видів автоматизованих систем управління вироб-ництвом; дає характеристику системам управління технологічними процесами; уявляє роль людини в ав- томатизованих системах управління виробництвом. |  |
|  | Тема 9.3. Автоматизація на основі промислових роботів. Поняття про промис-ловий робот. Техніч-ні можливості промислового робота. Умови застосування промислових роботів. Структурні елементи промислового робота: виконавчий пристрій, робочий орган, пристрій керування. Ступені ру-хомості виконавчого пристрою. Покоління (види) промисло- вих роботів: їх харак-теристика та технічні можливості. | 1 | Виявляє знання з структур-них елементів промисло-вого робота; розрізняє промислові ро-боти за характером вико-нуваних операцій; наводить приклади видів (поколінь) промислових роботів. |  |
|  | Тема 9.4. Автоматизація на основі роторних ліній. Поняття про роторну лінію. Ротор як основа роторної лінії. Відмінності та переваги роторних ліній над традиційними автоматизованими лініями. Конструктивні особливості роторних ліній. Тех-нологічні можли-вості роторних ліній. | 1 | Виявляє знання з конструк-тивних особливостей ро-торних ліній; уявляє відмінності та переваги роторних ліній над традиційними автоматизованими лініями; наводить приклади технологічних можливостей роторних ліній. |  |

Література

1. Блюмберг В.А., Зазерский Е.И. Справочник токаря. – Л.: Ма-шиностроение, 1981.

2. Барбашов Ф.А. Фрезерные работы. – М.: Высшая школа, 1986. – 208 с.

3. Боровков Ю.О. та ін. Технічний довідник вчителя праці. – К.: Рад. школа, 1985.

4. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело. – М.: Высшая школа, 1979.

5. Зайцев Б.Г. Справочник молодого токаря. – М.: Высшая школа, 1985.

6. Лернер П.С., Лук’янов П.М. Токарна і фрезерна справа. – Навчальний посібник для учнів 10 і 11 кл. середніх загальноосвітніх шкіл. Пер. з рос. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Освіта, 1993. – 224 с.

7. Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи: Підручник / Пер. з рос. В.К. Сидоренко. – К.: Вища шк., 1994. – 311с.: іл.

8. Мокрецов А.М., Елизаров Е.И. Практика слюсарного дела. – М.: Машиностроение, 1989.

9. Муравйов Е.М. Слюсарна справа. – К.: Рад. школа, 1986.

10. Обшадко Б.И. Методика преподавания токарного дела. – М.: Высшая школа, 1970.

11. Орлов П.Н. Краткий справочник металиста. – М.: Машиностроение, 1986.

12. Сидоренко В.К. Токарна і фрезерна справа: Навч. посібник для учнів 10 – 11 класів середньої загальноосвітньої школи. – К.: ІСДО, 1995. – 336 с.

13. Симоненко В.Д., Васильев Ю.А. Знакомьтесь: Профессия станочник. ― К.: Рад. шк., 1979.

14. Скакун В.А. Производственное обучение общеслесарным работам. – М.: Высшая школа, 1989.

15. Слепинин В.А. Руководство для обучения токарей по металлу. – М.: Высшая школа, 1983.

16. Соколов Б.О., Рум’янцев А.В. Металообробка. – К.: Радянська школа, 1991.

17. Стискін Г.М. та ін. Технологія токарної обробки. – К.: Либідь, 1998. – 167 с.

18. Тхоржевський Д.О., Чигньова Г.М. Основи металообробного виробництва. – К.: Радянська школа, 1978.

19. Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка. – М.: Высшая школа, 1984. – 288 с.

20. Чуев А.В. Токарь – профессия знатная. – Л.: Машиностроение, 1974.

21. Чумак М.Г., Мохорт А.В., Мохорт В.А. Фрезерна справа. – К.: Либід ь, 2004. – 440 с.